产品检验报告

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| 产品名称 Product name | 灰色防锈袋（全新料） | 检验日期Inspection date | Date:2025.6.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号Description | 1250*850*1700*0.06 | 生产批号 Lot number | 20250629 |
| 储存条件 Storage conditions | 在低于85°F(30℃)和50%RH的条件下储存于原始包装内，避免阳光直射，可保存8个月 |  |  |

| 序号 Sn | 检验项目 Items |  | 实际检测参数 Real test parameters | 技术指标 Specification |  | 检验结果 Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸 Size |  | 1250*850*1700 | GB/T 4456-2008 |  | 合格 Pass |
|  | 厚度 Thickness |  | 0.058-0.068 | GB/T 4456-2008 & GB/T 6672-2001 |  | 合格 Pass |
|  | 外观 Appearanc e | 表面 Surface | 目视平滑，清洁，无异物 Smooth and clear, free from foreign matter |  |  | 合格 Pass |
|  |  | 封边牢度 Seal Strength | 一定压力下封边处不开裂 All seals with stand pressure |  |  | 合格 Pass |
|  |  | 爽滑度 Smooth | 开口容易 Bag pulls apart easily |  |  | 合格 Pass |
|  | 颜色 Color |  | 灰色 Grey | 膜袋颜色向导 ZERUST-EXCOR Color Aid |  | 合格 Pass |
|  | 储存条件 Storage conditions |  | 在低于85°F(30℃)和50%RH的条件下储存于原始包装内，避免阳光直射，可保存8个月 |  |  |  |
|  | 防锈性能 VCI Concentration |  | 广口瓶测试合格 | GB/T 19532-2018 |  | 合格 Pass |
|  | 物理力学 性能Physical Mechanical Properties | 落镖冲击 Dart Impact | 145g | ASTM-D-1709-91 |  | 合格 Pass |
|  |  | 拉伸强度 Tensile Strength | 纵向18.5Mpa 横向16.5Mpa | GB/T 1040.3-2006/GB/T 4456-2008 |  |  |
|  |  | 断裂伸长率 Elongation at Break | 纵向450% 横向400% | GB/T1040.3-2006/GB/T 4456-2008 |  |  |
|  | 包装规范 Package | 包装 Package | 编织袋 Woven Bag | 无破损 Free of broken |  | 合格 Pass |
|  | 检验结论 Conclusion |  | 合格 Pass |  |  |  |
|  | 检验员 Inspected by |  | 商楠 | 审核 Approved by | 华春明 |  |