产品检验报告
CERTIFICATE OF ANALYSIS
	产品名称
Product name
	灰色防锈袋（全新料）
	检验日期Inspection date
	Date:2025.6.29

	规格型号Description
	1250*850*1700*0.06
	生产批号
Lot number
	20250629

	储存条件
Storage conditions
	[bookmark: _GoBack]在低于85°F(30℃)和50%RH的条件下储存于原始包装内，避免阳光直射，可保存8个月


	序号
Sn
	检验项目
Items
	实际检测参数
Real test parameters
	技术指标
Specification
	检验结果
Result

	1. 
	尺寸 Size
	1250*850*1700
	GB/T 4456-2008
	合格
 Pass

	2. 
	厚度
 Thickness
	0.058-0.068
	GB/T 4456-2008 & GB/T 6672-2001
	合格
 Pass

	3. 
	外观
Appearanc
e
	表面
 Surface
	目视平滑，清洁，无异物
Smooth and clear, free from foreign matter
	合格
 Pass

	
	
	
封边牢度 
Seal
Strength
	一定压力下封边处不开裂
All seals with stand pressure
	合格
 Pass

	
	
	爽滑度
Smooth 
	开口容易
Bag pulls apart easily
	合格
 Pass

	4. 
	颜色
 Color
	灰色
Grey
	膜袋颜色向导 ZERUST-EXCOR
Color Aid
	合格 
Pass

	5. 
	储存条件
Storage conditions
	在低于85°F(30℃)和50%RH的条件下储存于原始包装内，避免阳光直射，可保存8个月

	6. 
	防锈性能 
VCI Concentration
	广口瓶测试合格
	GB/T 19532-2018
	合格 Pass

	7. 
	物理力学
性能Physical
Mechanical
Properties
	落镖冲击
Dart Impact
	145g
	ASTM-D-1709-91
	合格
 Pass

	
	
	拉伸强度
Tensile Strength
	纵向18.5Mpa
横向16.5Mpa
	GB/T 1040.3-2006/GB/T 4456-2008
	

	
	
	断裂伸长率
Elongation at
Break
	纵向450%
横向400%
	GB/T1040.3-2006/GB/T 4456-2008
	

	8. 
	包装规范
Package
	包装 
Package
	编织袋
Woven Bag
	无破损
 Free of broken
	合格
 Pass

	9. 
	检验结论
 Conclusion
	合格
 Pass

	10. 
	检验员
Inspected by
	商楠
	审核 
Approved by
	华春明




